
压裂用低温活化剂使用技术指标

	序号
	检验项目
	企业技术指标

	1
	外观
	无浑浊、无沉淀均一液体

	2
	水溶性（1%水溶液）
	与水互溶

	3
	pH值
	≥9

	4
	适用温度， ℃
	10～50

	5
	配伍性
	不影响压裂液基液粘度及冻胶粘度

	
	
	80～90℃下，与其他添加剂在蒸馏水或地层水中放置24h后无沉淀、絮状物、浑浊现象。

	6
	粘温性能

0.3%/25℃/40min
	压裂液初始粘度500 mpa.s以上

缓慢降至100mpa.s以下。

	7
	破胶性能

0.3%，25℃
	2h
	4h
	8h

	
	
	≤10mpa.s
	≤5 mpa.s
	≤3 mpa.s


注： 产品是否达标，必须有使用单位按以上压裂液添加剂标准进行的综合评价报告为准。

