《钢质管道熔结环氧粉末内防腐层技术标准》（SY/T 0442-2018）
环氧粉末涂料性能
	序号
	检测项目
	技术指标
	执行标准

	1
	外观
	色泽均匀、无结块
	目测

	2
	固化时间 （min） 
	符合粉末生产厂家给定的值±20%
	SY/T0442附录A

	3
	热特性
	△H （J/g）
	≥45
	SY/T0442附录B

	
	
	Tg3 ℃
	≥98且高于运行温度40℃
	

	4
	胶化时间 （s）
	符合粉末生产厂家给定的值±20%
	GB/T6554

	5
	不挥发物含量（105℃） （%）
	≥99.4
	GB/T6554

	6
	烘烤时质量损失（230℃，5min）（%）
	≤1.0
	GB/T21782.7

	7
	粒度分布 (%)
	150μm筛上粉末≤3.0

250μm筛上粉末≤0.2
	GB/T21782.1

	8
	密度（g/cm3）
	1.3～1.5
	GB/T4472

	9
	磁性物含量 （%）
	≤0.002
	JB/T6570


