1、按QDYCF004-2020《纳米涂层防腐油管》标准执行

2、所用涂料应符合相应标准规定，其性能应符合表1的规定。
表1  涂料性能指标

	项     目
	指    标

	漆膜附着力，级                              
	≤2

	漆膜柔韧性，mm                              
	≤2

	漆膜冲击强度（不低于4.5J）
	漆膜应无裂纹、皱纹及剥落等现象

	漆膜耐水性(100℃，5h)
	漆膜无变化

	固含量，%                             
	≥30


