按SY/T0414-2017《钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》执行。
聚乙烯胶粘带性能应符合表1。
表1聚乙烯胶粘带性能

	序号
	项目
	性能指标
	测试方法

	1
	厚度（mm）
	符合厂家要求，厚度偏差≤±5%
	GB/T6672

	2
	基膜拉伸强度（MPa）
	≥18
	GB/T1040.3

	3
	基膜断裂拉伸应变（%）
	≥200
	GB/T1040.3

	4
	剥离强度（180°）（N/cm）
	对底漆钢
	薄胶型胶粘带
	≥25
	GB/T2792

	
	
	
	厚胶型胶粘带
	≥30
	

	
	
	对背材
	薄胶型胶粘带
	≥5
	


	
	
	
	厚胶型胶粘带
	≥25
	

	5
	基膜电气强度（kV/mm）
	≥30
	GB/T1408.1

	6
	体积电阻率  （Ω·m）
	≥1×1012
	GB/T1410

	7
	耐热老化（最高运行温度＋20℃，2400h）（%）
	≥75
	SY/T0414附录A

	8
	吸水率（%）
	≤0.2
	SY/T0414附录B

	9
	水蒸汽渗透率（mg/24h.cm2）
	≤0.25
	GB/T1037

	10
	耐紫外光老化（600h）（%）
	≥80
	GB/T23257

	1.基膜拉伸试验应采用现行国家标准《塑料拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件》GB/T1040.3中的2型试片，拉伸速度应为50mm/min。

2.外带不要求对底漆钢的剥离强度性能。
3.耐热老化指标是指试样老化后，基膜拉伸强度、断裂拉伸应变，以及胶带剥离强度的保持率。

4.耐紫外光老化指标是指光老化后，基膜拉伸强度、断裂拉伸应变率的保持率。与保护胶粘带配合使用的防腐胶粘带可以不考虑这项指标。


底漆应由聚烯烃胶粘带制造商配套提供。底漆应具有良好的施工性能。性能符合表2的规定。
表2 底漆性能

	项 目 名 称
	指  标
	测 试 方 法

	不挥发物含量（%）
	≥15
	GB/T1725

	表干时间（min）
	≤5
	GB/T1728

	粘度（涂－4杯）（S）
	10~30
	GB/T1723


防腐层性能应符合表3的要求。

表3 防腐层性能
	序号
	项目
	性能指标
	测试方法

	1
	抗冲击（23℃）（J/mm）
	≥3
	SY/T0414附录C

	2
	阴极剥离（23℃，28d）（mm） 
	≤15
	GB/T23257

	3
	剥离强度（层间，23℃）(N/cm)
	厚胶型胶粘带
	≥20
	GB/T2792（90℃）

	
	
	薄胶型胶粘带
	≥5
	

	4
	剥离强度（对底漆钢，23℃）(N/cm)
	厚胶型胶粘带
	≥30
	GB/T2792（90℃）

	
	
	薄胶型胶粘带
	≥25
	

	5
	剥离强度（对底漆钢）(N/cm)
	最高运行温度
	≥3
	GB/T2792（90℃）

	
	
	最低运行温度
	≥10
	

	6
	剥离强度（层间）(N/cm)
	最高运行温度
	≥2
	GB/T2792（90℃）

	
	
	最低运行温度
	≥5
	

	注：1.剥离强度试件为管段试件。

2.最低运行温度剥离强度指标只适应于低温运行条件下的胶粘带。


