技 术 要 求
体积密度（110℃*24h）kg∕m3       ≥2820
耐压强度（110℃*24h）MPa          ≥81

耐压强度（1100℃*3h）MPa          ≥96

抗折强度（110℃*24h）MPa          ≥8.7

抗折强度（1100℃*3h）MPa          ≥11.0

耐火度             （ °C
）     >1790

耐磨性             cc             ≤5.0

AL2O3                             ≥80%

导热系数         M∕（m.k）       2.0
共振稳定性  1000℃水冷20次      ＞25  
