
钻井液用抑制剂聚胺HTYZJ-1技术协议

Q/GWSC-TP001-2020
1 范围

本标准规定了钻井液抑制剂聚胺HTYZJ-1（B）的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储运要求。

本标准适用于钻井液抑制剂聚胺HTYZJ-1（B）的检验与验收。

2 规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 3535  石油产品倾点测定法

GB/T 4472  化工产品密度、相对密度的测定
GB/T 10247 粘度测量方法

GB/T 22237 表面活性剂表面张力的测定

GB/T 8170  数值修约规则

GB/T 6680  液体化工产品采样通则

3 技术要求

钻井液抑制剂聚胺HTYZJ-1（B）性能应符合表1的技术指标。

表1  钻井液抑制剂聚胺HTYZJ-1（B）性能指标

	项  目
	技 术 指 标

	外观（目测）
	乳白色或透明均匀液体

	稳定性
	室温下长期放置30天不出现分层和浑浊现象

	密度，g/cm3
	0.80-0.90

	粘度，mPa.s
	35-45

	表面张力（平板法），mN/m
	28-35

	倾点，℃
	≤－5

	粒径分布，%
	0-100nm颗粒大于75%


4 试验方法

4.1 仪器与设备

试验用以下仪器与设备：

美国Brookhaven-BI-200SM光散射粒度仪：粒度范围：1nm-6μm；

BLY－2型温差电致冷凝点测定仪：可控温低至－30℃；

美国Brookfield viscometer DV-II+：相应配套转子；

表界面张力仪K100：吊环式、平板式；

天平：分度值0.1mg；

搅拌器：负载转速11000 r/min ± 300 r/min，或等效产品；

液体密度计；

烧杯：25mL；50mL；250 mL

量筒：容量50mL，100mL，刻度1mL；

锥形瓶：容量250 mL；

滴管；

磁力搅拌器；

玻璃棒：若干。
4.2 试剂与材料

试验用以下试剂与材料：

蒸馏水：符合GB/T 6682中三级水的规定；

甲苯：分析纯

滤纸：若干
镜头纸：若干
4.3 外观

室温条件下目测，呈现乳白色或透明均匀液体。

4.4 稳定性

室温条件下，静置30天，目测不出现分层和浑浊现象。

4.5 密度的测定

按照GB/T 4472 中“步骤4.3.3 方法3：密度计法”要求测定。

4.6 粘度的测定

使用Brookfield viscometer DV-II+粘度计，选用0号转子，参照GB/T 10247 中“步骤4.旋转法”要求测定。

4.7 表面张力的测定

按照GB/T 22237中“步骤7.2平板法”要求测定。

4.8 倾点的测定

按照GB/T 3535 石油产品倾点测定法测定。

4.9 纳米级颗粒粒径分布的测定

将样品配制成0.1%的甲苯溶液，超声振荡5分钟，用Brookhaven-BI-200SM光散射仪动态光散射仪测定粒径分布。
4.10 精度要求

各项试验数据的测定取值执行GB/T 8170中 数值修约规则。钻井液抑制剂聚胺HTYZJ-1（B）各项性能指标平行测定值应在表2允许误差范围内，取其算术平均值，否则应重新试验。

表2 钻井液抑制剂聚胺HTYZJ-1（B）性能指标测定值允差
	项  目
	指  标

	密度，g/cm3
	±0.1

	粘度，mPa.s
	±3

	表面张力（板法），mN/m
	±2

	倾点，℃
	±1.5

	纳米级颗粒粒径分布，%
	±2


5 检验规则

5.1 采样

5.1.1 按GB/T 6680《液体化工产品采样通则》 的规定采样，采样总量缩分后不得少于1 L。采样后等量分装于三个清洁的塑料桶中，密封并贴好标签。

5.1.2 样品的标签上应注明生产厂名称、产品名称、产品规格、批号、采样人、采样地点和采样日期。

5.1.3 三份样品一份作检验用，一份复检用，另一份至少保存3个月以备仲裁。

5.2 检验

按本标准给出的试验方法对所采样品进行检验。

5.3 判定

检验结果全部满足本标准要求，该批产品为合格。检验结果有一项不满足要求，应进行复检。复检结果仍有指标不满足要求，即判该批产品为不合格。

6 包装、标志和储运

6.1  本产品包装采用铁桶或聚乙烯塑料桶，每桶净重50kg或200kg；净重允许偏差为1%。

6.2  产品包装上应印有醒目的生产厂名、产品名称、净重、生产日期等。

6.3  产品应储存于阴凉、干燥、通风处，运输过程中应防撞、防晒、防止包装物破损。

_________________________________

1
11

