动力二厂工业氧化钙技术规格书
	一
	项目概述：

产品名称：工业氧化钙(生石灰粉）
产品用途：适用于锅炉烟气脱硫装置，用于锅炉烟气脱硫，以连续方式加入到锅炉烟气脱硫反应器中。

	二
	关键技术参数和要求：

1. 标的物技术要求

（1）标的物执行HG/T 4205-2011（Ⅳ类），技术指标应满足如下要求：
序号

项目

技术指标

试验方法
1

外观
白色、灰白色粉末
HG/T 4205-2011

2

氧化钙(CaO)w/%
≥85.0
HG/T 4205-2011

（2）在执行HG/T 4205-2011基础上，标的物技术指标还应满足如下要求：

序号

项目

技术指标

试验方法
1

细度（1.0mm试验筛筛余物)w，%

    （0.9mm试验筛筛余物)w，%

0

≤10

HG/T 4205-2011

2

消化速度，℃/3min

≥40

附录A

2.标的物质保期

自验收合格之日起不少于10天。 

3.标的物标志、包装、供货要求

（1）标的物采用散包装，不得与易燃、易爆和液体物品混装。

（2）标的物采用汽车槽车装运，槽车须带自卸装置，招标人装置现场预留DN80管线与槽车进行接口。

（3）中标人须按招标人要求，将标的物直接送到装置现场。

4.标的物使用业绩要求

（1）业绩有效时间：近三年。

（2）业绩有效范围：在国内燃煤锅炉配套脱硫装置的使用业绩。

（3）业绩数量下限： 1个。

（4）有效证明文件形式：供货合同复印件及其对应的供货发票复印件，同时提供用户联系人及联系电话。

5.资料交付要求

中标人应按照如下约定提供技术资料： 

序号

资料名称

交付方式

数量及版式

1

化学品安全技术说明书、化学品安全标签、HSE相关提示

合同内首次供货时交付
各3份，纸版且需加盖公章

2

产品质量检验单
随货交付

1份/车，纸版

6.技术服务要求

（1）中标人应向招标人提供免费技术服务。
（2）招标人在使用标的物过程中遇到问题，中标人接到招标人通知后应在12小时内给予解答和指导；如招标人需要现场服务，中标人应在24小时内派技术服务人员到达现场协助解决问题。
7.其他要求

（1）如中标人标的物近三年在招标人装置上无使用业绩，招标人有权要求与中标人进行技术交流，要求中标人提供样品进行检验分析，有权对中标人进行实地考察。
（2）中标人标的物到货后，招标人按相关条款对标的物进行验证性验收和检验分析。

（3）中标人须与招标人签订技术协议。

	三
	一般技术参数和要求

无


附录  A

消化速度的测定

A.1 方法概述

    3分钟内生石灰温升≥40℃，视为消化速度指标合格。

A.2 仪器

a． 保温瓶：瓶胆全长162mm：瓶身直径：61mm；口内径：28mm：容量：200mL；上盖用白色橡胶塞，在塞中心钻孔插温度计； 

b． 长尾水银温度计：量程150℃； 

c． 秒表；

d． 天平：称量100g，分度值0.1g；

e．玻璃量筒：50mL。

A.3 试剂

蒸馏水60mL。

A.4 测定步骤

    检查保温瓶上盖及温度计装置，温度计下端应保证能插入试样中间。检查之后，在保温瓶中加入20±1℃蒸馏水20mL。称取试样10g，精确至0.2g，倒入保温瓶的水中，立即开动秒表，同时盖上盖，轻轻摇动保温瓶数次，自试样倒入水中时算起，每隔30s读一次温度；临近终点仔细观察，记录达到最高温度及温度开始下降的时间，以达到最高温度所需的时间为消化速度（以min计）。

A.5 计算

以两次测定结果的算术平均值为结果。

