附件1

JC2018-WⅡ-12-121包技术要求

  压裂用暂堵剂(淀粉多枝共聚物类)
1、 技术性能指标
	           项        目
	     指        标

	 外   观
	固体颗粒

	  密度， g/cm3
	1.15～1.40

	粒径规格，（0.250mm -25.0mm），%
	≥90

	溶解时间，60℃ ，h  
	4～48

	颗粒抗压强度，MPa，
	≥8

	突破压力（1.0 cm），MPa，
	≥5


2、 试验方法
1外观

目测。

2密度

2.1仪器

a) 电子天平：感量0.1g；

b) 量筒：100mL。

2.2分析步骤与结果

准确称取20g试样，精确至0.1g；
将试样倒入盛有煤油的量筒中，量取试样体积V，按式（1）计算；
                          
[image: image1.wmf]V

G

=

r

              ………………………（1）
   式中：

   ρ－密度，g/cm3；
   G－试样质量，g；

   V－试样体积，mL。
在同一试验条件下，做平行试验。测定结果的相对偏差不大于10%时，取算术平均值作为最终结果。
3粒径规格
3.1仪器

a) 电子天平：感量0.1g；

b) 标准筛（1目、60目）；

c) 振筛机。

3.2程序与结果

将规格为1目和60目（0.25mm -25.0mm）的标准筛及筛底一次由上向下安装排列，并安装在振筛机上，然后在1目标准筛上倒入50.0g该试样，加盖压紧，振筛10min。称量筛上和筛底的试样质量m1，称量两只筛之间的试样质量m2，粒径范围质量分数按式（2）计算。


[image: image2.wmf]100

2

1

2

´

+

=

m

m

m

c

％             ………………………（2）

式中：

c —试样粒径范围质量分数，％；

m1—筛上和筛底的试样质量，g；

m2—两只筛之间的试样质量，g。

在同一试验条件下，做平行试验。测定结果的相对偏差不大于5%时，取平均值作为最终结果。

4溶解时间

4.1仪器

a） 秒表：精度0.01s；

b） 恒温水浴锅：0～100℃，控制温度≤±1℃；

c） 烧杯：500mL；

d） 电子天平：感量0.1g。

4.2试剂与材料

a) 蒸馏水。

4.3程序及结果

量取200mL自来水置于250 mL烧杯中，将烧杯放入30℃恒温水浴中，称取10g样品放入烧杯中观察其溶解情况，无固相物质即为完全溶解，该时间为溶解时间。
5颗粒抗压强度

5.1仪器设备

NYL-1000双表式压力试验机或同类设备。
5.2程序及结果

称取1目到60目的该试样20g平铺于压力试验机钢套内，加压，测定变形发生时的压力。

6突破压力

6.1仪器设备

a） 托盘天平：感量0.1g；

b） 粉碎机；

c） 标准筛（40目、120目）；

d） 振筛机；

e） 高温高压模型驱替装置或同类设备；
f） 直径为25.0 mm，长50.0mm，渗透率为1.0×10-3μm2。
6.2试剂与材料

a) 蒸馏水；
b) 0. 5%羟丙基瓜尔胶溶胶液。
6.3程序及结果

a）称取该试样15. 0g，用粉碎机将该试样粉碎成40目以下颗粒，将规格为标准筛（40目、120目）及筛底一次由上向下安装排列并安装在振筛机上，留取称取两只筛之间的试样，称取5. 0g备用；
b）将直径为25.0 mm，长50.0mm，渗透率为1.0×10-3μm2的岩心抽真空饱和蒸馏水后，再放入到高温高压模型驱替装置或同类设备的岩心夹持器中；
c）将称取5. 0g试样放入岩心夹持器的入口端的岩心端面上，用力压实成直径为25.0 mm、厚度为10.0 mm的柱体，并在入口端加盖直径为25.0 mm的120目筛网；
d）将装好岩心和试样的岩心夹持器连入高温高压模型驱替装置或同类设备中；
e）岩心夹持器加围压10MPa，在岩心夹持器入口端以10mL/min的流量注入0. 5%羟丙基瓜尔胶溶胶液，记录出口端流出第一滴水时，进口与出口端的压差，即为突破压力。 
3、 标志、包装
1、标志
在产品包装的明显部位应标有产品名称、产品型号、厂名、厂址、执行标准编号、净含量、生产日期、安全使用期。

2、包装
采用内衬塑料薄膜的编织袋包装，每袋净含量25kg，也可按客户要求包装，计量偏差应符合JJF 1070要求。
