附件1

JC2018-WⅡ-12-123包技术要求
  防膨剂（有机小分子类）
1、 技术性能指标
	            项        目
	     指        标

	外  观
	粉末状固体

	pH值，质量分数为2%水溶液
	6～8

	固含量，%
	≥96

	防膨率，质量分数为1%水溶液，%
	≥80

	岩心伤害率，质量分数为1%水溶液，%
	≤10


2、 试验方法
1、  外观

目测。

2、  pH值

配制质量分数为2%的水溶液，用广范pH值试纸测定。

3、  固含量
3.1仪器

a）称量瓶；

b）分析天平：感量0. 0001g；

c） 恒温干燥箱：控温范围室温～300℃，控制精度±1℃。

3.2程序         

室温下称取该试样约1g(精确至0.0001g)，放入已干燥恒重并称量过的称量瓶中，称量瓶质量记为m0，总质量记为m，然后置于恒温干燥箱中，在（105±1）℃下烘干2h，取出后放到干燥器中冷却20min，称量；然后再烘干1h，称量，直至恒重，质量记为m1。  

3.3结果计算

固含量质量分数以W计，数值以%表示，按下列公式（1）计算：


[image: image1.wmf]100

0

0

1

´

-

-

=

m

m

m

m

W

  ………………………（1）
（1）式中：

m0—为称量瓶质量，g；

m —为称量瓶和试样的总质量，g；

m1—为干燥后称量瓶和试样的总质量，g。
4、  防膨率

用蒸馏水配制成该试样2%的水溶液，按SY/T 5971-2016 中 7.5 规定进行。
5、  岩心伤害率

 用蒸馏水配制成该试样2%的水溶液，按SY/T 5971-2016中 7.8.3 规定进行。
3、 标志、包装
1、 标志

在产品包装袋的明显部位应有标志，标志的内容包括：产品名称、型号、产品标准编号、生产日期、净含量、生产厂厂名与厂址、有效期。

2、
包装

产品采用内衬塑料薄膜的编织袋包装，每袋净含量25.0kg，也可按客户要求包装，净含量偏差按照JJF 1070-2005规定执行。
_1234567890.unknown

