附件1

采油用有机树脂联合剂 酚醛树脂类

 技 术 要 求

1、产品组成和特性
采油用有机树脂联合剂 酚醛树脂类是由酚醛树脂、环氧树脂、固化剂和分散剂等组成，利用采油污泥配制进行堵水、调剖封窜及防砂的一种产品。

2、产品性能指标     

产品性能指标

	项    目
	指    标

	外观
	灰色或灰白色粉末

	过筛率（0.2mm标准筛），%
	≥95

	粘度（20%含油污泥混合体），25℃,mPa·s
	20～500

	抗压强度（300℃，24h）,MPa
	≥0.2

	堵塞率（300℃，7d），%                               
	≥85


3、实验方法

3.1 外观

    在室内自然光下目测。

3.2  过筛率

    用孔径为0.2mm标准筛，按GB/T 21524的规定进行。

3.3  粘度

3.3.1 试剂与材料

a)试样；

b)含油污泥：含油量小于5%。

3.3.2装置

a) 电子天平：量程为2000g，感量为0.1g；

b) 数显式粘度计DV-Ⅱ型或同性能粘度计；

c) 电动搅拌器：0r/min～3000r/min；

f) 烧杯：2000mL。

3.3.3 程序

3.3.3.1在室温条件下，向2000mL烧杯中加入800g（精确至0.1g）含油污泥，开启电动搅拌器，边搅拌边慢慢向烧杯中加入200g（精确至0.1g）试样，搅拌30min以上，配制成20%（m/m）的含油污泥混合体。 

3.3.3.2 用2#转子以100r/min的转速,按GB/T 5561规定测定25℃条件下粘度。

3.4 抗压强度

3.4.1装置

a)立方体模具:内边长为2英寸；

b)高温高压反应釜：容积0.5L，最高使用温度350℃，最高使用压力，21MPa；

c)恒温水浴：控温范围为室温～95℃，温控精度±1℃。

3.4.2程序

取5.3.3.1配制的含油污泥混合体倒入内边长为2英寸的立方体模具中，在70℃的水浴中恒温48h后,拆除模具取出模块。将100mL水放入高温高压反应釜中，然后放入模块，在300℃的条件下恒温24h后，关闭电源。冷却至室温，取出模块，按SY/T 5276-2000中3规定进行。

3.5 堵塞率

3.5.1 原理

在相同条件下,封堵后岩芯水相渗透率降低的百分数即为堵塞率。

3.5.2 试剂与材料

a)含油污泥：含油量小于5%； 

b)石英砂:0.18mm～0.25mm；

c)标准盐水: NaCl:CaCl2:MgCl2•6H2O=7:0.6:0.4(质量比)的盐水。

3.5.3 装置

a) 玻璃管: 直径25mm×50mm；

b) 岩心流动实验仪；

c) 高温高压反应釜：容积0.5L，最高使用温度350℃，最高使用压力，21MPa。

3.5.4 程序

3.5.4.1 用石英砂将玻璃管填满（玻璃管一端先装上筛网帽, 边填砂边用活塞压实,再用40N压力加压5min)，然后将玻璃管另一端用筛网帽压实装牢，制成空白岩芯，注入5PV的标准盐水后，按SY/T 5358的规定测原始水相渗透率K1。

3.5.4.2 往岩芯中注入5PV含油污泥混合体(5.3.3.1)。

3.5.4.3 把岩芯置于高温高压反应釜中并用含油污泥混合体(5.3.3.1)淹没，按高温高压反应釜操作方法升温至300℃后恒温7d，冷却至室温后取出岩芯，按SY/T 5358的规定测封堵后水相渗透率K2。

3.5.5 结果计算

堵塞率以η记，数值以%表示，按公式（1）计算：

       K1-K2
η= ————×100  …………………………………………………（1）

        K1
式中：

η—堵塞率，用百分数表示，%；

K1—原始水相渗透率，单位为毫达，10-3µm2；

          K2—封堵后水相渗透率，单位为毫达，10-3µm2。
4、 



