JC2018-WⅡ-12-35包技术要求
  压裂用其它交联剂（有机硼类）
1、 技术性能指标
	    项        目
	 指        标

	    pH值
	 7～10

	   密度，25℃，g/cm3
	  1.10～1.20

	     交联时间，s
	 120～300

	耐温抗剪切能力，100℃，170s-1 ，120min，mPa·s        
	     ≥60 


2、 试验方法
1. pH值

用广范pH试纸测定。

2. 密度

按GB/T 4472-2011 中 4.3.3 规定进行测定。
3. 交联时间

调制质量分数为0.55%的羟丙基瓜胶水溶液500mL，用质量分数为20%的NaOH水溶液调pH值9～11，放入30℃水浴中4h后，称取（200±0.1）mL羟丙基瓜尔胶水溶液，与质量分数为10%的试样水溶液按100：3的质量比例混合，玻璃棒搅拌，用秒表记录形成可挑挂冻胶的时间。

4. 耐温抗剪切能力

3、 将按3中配制的合格的交联冻胶装入高温高压同轴旋转粘度计，对试样加热，控制升温速度为（3.0±0.2）℃/min，同时转子以剪切速率为170s-1转动，测定试样升温到100℃后恒温并连续剪切120min时的表观粘度。
4、 标志、包装
1、标志
在产品包装的明显部位应标有产品名称、产品型号、厂名、厂址、执行标准编号、净含量、生产日期、安全使用期。

2、包装
用塑料桶盛装，每桶净含量200kg，也可按客户要求包装，计量偏差应符合JJF 1070要求。
