附件1

JC2018-WⅡ-12-37包技术要求
  压裂用破胶剂（胶囊）
1、 技术性能指标
	         项        目
	指        标

	           外   观
	白色或微黄色胶囊颗粒

	粒径范围，（0.425mm～0.850mm），% 
	≥80

	        体积密度，g/cm3
	0.90～1.20

	粘度保持率（60℃，1h），%，质量分数为0.02 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	≥70

	      释放率（30MPa），%        
	≥60

	破胶液表观粘度，mPa·s
	≤5


2、 试验方法
1. 外观

目测。

2. 粒径范围

将筛底和所需的二只标准筛（规格为0.425mm和0.850mm）安装在振筛机上，然后在0.850/0.425标准筛上倒入50.0g该试样，加盖压紧，振筛10min。称量筛上和筛底的试样质量m1，称量两只筛之间的试样质量m2，粒径范围质量分数按式（1）计算。


[image: image1.wmf]100

2

1

2

´

+

=

m

m

m

c

％             ………………………（1）

c —试样粒径范围质量分数，％；

m1—筛上和筛底的试样质量，g；

m2—两只筛之间的试样质量，g。

3. 体积密度

按GB/T 4472-2011 中 4.2.2 规定进行测定。

4. 粘度保持率

按SY/T 6380-2008中7.4规定进行测定。

5. 释放率

按SY/T 6380-2008中7.3规定进行测定。

6. 破胶液表观粘度

破胶液表观粘度的测定按SY/T 5107-2005中6.13.1的规定执行（破胶温度低于30℃的破胶试验，在试验温度下测定破胶液表观粘度）。
3、 标志、包装
1、标志
在产品包装的明显部位应标有产品名称、产品型号、厂名、厂址、执行标准编号、净含量、生产日期、安全使用期。

2、包装
用塑料袋或纸板桶盛装，每袋净含量25.0 kg，也可按客户要求包装，计量偏差应符合JJF 1070要求。
_1263372764.unknown

