附件1

JC2018-WⅡ-12-41包技术要求
  压裂用PH值控制剂（有机盐类）
1、 技术性能指标
	项       目
	指     标

	外   观
	固体颗粒

	密度，25℃，g/cm3
	1.70～2.30

	固含量的质量分数，%
	＞95

	pH值变化差值
	≥0.4


2、 试验方法
1. 外观

目测。

2. 密度

按GB/T 4472－2011中4.2.2的规定检测。
3. 固含量质量分数
按GB/T 12005.2的规定检测。

4. pH值变化差值 

4.1基液的制备：用电子天平称取2.5±0.01g羟丙基瓜尔胶，然后量取500mL自来水于混调器中，低速启动，缓慢加入所称取的羟丙基瓜胶，搅拌3.0 min，形成均匀的溶液，室温下静置4 h，备用。

4.2氢氧化钠10%水溶液的制备：用电子天平称取10±0.01g氢氧化钠，放入100mL容量瓶中，用自来水定容到刻度线，盖上塞子、翻转、摇匀、备用。

4.3试验步骤：把配置好的基液平分成两份放入烧杯中，每份为250mL，其中一份加入0.75±0.001g的试样，用pH计测pH值；另一份为空白溶液，用10%氢氧化钠水溶液调pH值与试样溶液的pH值相同；然后分别向两份溶液中加入1g±0.01g的过硫酸铵，将两份溶液同时放入90℃恒温水浴中加热4h后取出，再次用pH计测pH值，分别记为pH1、pH2。
△pH=pH1- pH2  ………………………………………………(2)
式中：

△pH ——pH值变化差值；

pH1 ——试样溶液经水浴加热后的pH值；

pH2 ——空白溶液经水浴加热后的pH值。

3、 标志、包装
1、标志
在产品包装的明显部位应标有产品名称、产品型号、厂名、厂址、执行标准编号、净含量、生产日期、安全使用期。

2、包装
用三合一牛皮纸袋包装，每袋净含量为25kg或50kg ，也可按客户要求包装，计量偏差应符合JJF 1070要求。
