附件1

JC2018-WⅡ-12-44包技术要求

压裂用地层处理剂（可溶性纤维类）
一、产品性能
	              项        目
	     指        标

	外  观
	白色或黄色丝状固体

	长度，mm
	3～18

	溶解性，质量分数为0.1%水溶液，130℃，24h
	完全溶解

	陶粒静态沉降速度降低率，%
	≥10


二、试验方法

1   外观

目测。

2   长度
用精度为0.1mm的直尺进行测定。

3   溶解性
3.1 仪器

a） 量筒：250mL；
b） 烧杯：250mL；
c） 电子天平：感量0. 01g；
d） 高温滚子炉：工作温度为室温～300℃。
3.2   试剂与材料

a） 蒸馏水。
3.3   分析步骤与结果
量取200mL蒸馏水于已干燥的250mL烧杯中，室温下称取试样0.20g(精确至0.01g)，放入已装水的烧杯内，转移至滚子热滚罐中，盖紧后放入高温滚子炉中，升温至130℃，经恒温24h后，取出热滚罐用冷水冷却后打开，观察是否完全溶解。

4  陶粒静态沉降速度降低率
4.1  仪器

a） 电子天平：感量0.01g； 

b） 烧杯：250mL；

c） 量筒：100mL；
d） 电子秒表。

4.2  试剂与材料

a） 陶粒：粒度为0.425~0.825mm ( 20目-40目)，符合SY/T5108-2015标准的中密陶粒砂。
4.3  分析步骤与结果

a）基液配制：配制0.55％的羟丙基瓜尔胶溶液500mL，常温下放置2h备用；
b）取两个干燥的100mL量筒，分别记为1#、2#量筒，向两个量筒中分别加入陶粒至10mL刻度处。另取一个量筒，分别量取100mL 5.4.3 a）中配制的基液加入2个烧杯中，并记录为1#、2#烧杯，称取0.5g样品加入2#烧杯中，搅拌均匀；

c）称取17g陶粒加入1#烧杯中，搅拌5min，使陶粒均匀分布在基液中，迅速将基液倒入1#量筒中，将1#量筒置于水平台上开始计时，迎光观察量筒，完全不透光部分视为已经沉降的陶粒，3h时读出沉降陶粒的体积V1；

d）称取17g陶粒加入2#烧杯中，搅拌5min，使陶粒均匀分布在基液中，迅速将基液倒入2#量筒中，将2#量筒置于水平台上开始计时，3h时读出陶粒的沉降体积V2；

e）计算1#、2#量筒中的陶粒的沉降速率，分别记为 v1，v2。

平均沉降速率按公式（1）计算：

                      
[image: image1.wmf]10

100%....................................

........................................

...(1)

V

v

t

-

=´


式中：

v —— 陶粒沉降速率，mL/h；

V—— 3h时陶粒的沉降体积，mL；

t —— 沉降时间，3h。

陶粒静态沉降速率降低率按公式（2）计算：


[image: image2.wmf]12

1

100%....................................

........................................

...(2)

vv

v

d

-

=´


式中：

δ —— 陶粒静态沉降速率降低率，％；

v1 ——1#量筒内陶粒沉降速率，mL/h；

v2 ——2#量筒内陶粒沉降速率，mL/h。

三、标志、包装

1、标志
在产品包装上的明显部位应有标志，标志的内容包括：产品名称、产品型号、生产日期、净含量、生产厂名及厂址、安全使用期、产品标准编号、“防潮”等图示标志，符合GB/T 191-2008规定。

2 包装

用内层为聚乙烯塑料袋，外层为聚丙烯牛皮纸复合袋盛装，每袋净含量为25.0㎏，也可按客户要求包装，净含量偏差按照JJF 1070-2005规定执行。


