附件4：2020年二级物资集中采购17大类气雾型清洗剂（JC2020-WⅡ-17-18包） 技术要求
气雾型清洗剂技术要求
包装：气雾罐
用途:以有机溶剂为主要成份配制的，主要用于清洗石油设备、精密仪器、电机、电器柜、配电盘等的油垢。

技术指标：

表1  技术性能指标
	项 目
	技 术 指 标

	密度，g/cm3
	0.9±0.05

	闪点（闭口），℃
	≥60

	净洗力,%
	≥90

	高温稳定性(60℃±2℃，6h)
	均匀，不分层

	低温稳定性(-5℃士2℃,24h)
	均匀.不分层，无结晶或沉淀析出


1试验方法

1.1密度测定

按GB/T 4472 -2011中的4.3.3的规定执行。

1.2闪点

按照GB/T 261-2008的规定执行。

1.3净洗力

用原液，按QB/T 2117 -1995 中5.5的方法执行。

1.3.1  人造油污的配料
      十二烷基苯磺酸钠，｛AR(沪试)，国药集团化学试剂有限公司｝10%；
      羊毛脂，（BS3488-1987） 2%;

      工业凡士林2号｛SH 0039-1990(1998) ｝，30%；

      全损耗系统用油L-AN22(GB443-1989)， 28%；

全损耗系统用油L-AN32(GB443-1989)， 20%；

      钙基润滑脂3号（GB/T491-2008），2%；

      三氧化二铝｛AR(沪试)，国药集团化学试剂有限公司｝，8%。

1.3.2  人造油污的配制：
按配方规定，将工业凡士林2号、全损耗系统用油L-AN22、全损耗系统用油L-AN32，加热到120℃左右溶解均匀，倒入羊毛脂、钙基润滑脂和 十二烷基苯磺酸钠，搅拌溶解，控制温度不超过130℃.待全部溶解后，停止加热，加入三氧化二铝，搅拌均匀，冷却至室温贮存5-10℃水箱或干燥器中备用。
1.4高温稳定性

按QB/T 2117 -1995 中5.9的规定执行。
1.5低温稳定性

按QB/T 2117 -1995 中5.9的规定执行。



