附件4：2020年二级物资集中采购17大类油管清洗剂（JC2020-WII-17-17包） 技术要求
油管清洗剂技术要求
1　 分类：水基清洗剂
2　 用途：主要用于清洗油管及设备。
3　 技术指标：
表1　 技术性能指标
	项 目
	技 术 指 标

	外观
	液体产品
	均匀，不分层，无沉淀

	
	粉状产品
	松散，无结块

	水分及挥发物，%
	液体产品
	≤80

	
	粉状产品
	≤30

	pH值（3%水溶液，25℃）
	7.0～11.0

	净洗力（3%水溶液，60℃），%
	≥90

	腐蚀性（80±2℃，2h）
	45号钢
	外观
	0级

	
	
	腐蚀量，mg
	≤2级

	
	Z30 铸铁
	外观
	≤1级

	
	
	腐蚀量，mg
	≤2级

	防锈性
	45号钢
	0级

	
	Z30 铸铁
	≤1级


4 试验方法
4.1 外观检查
   按QB/T 2117-1995中5.3的规定执行。
4.2 水分及挥发物的测定
 按QB/T 2117-1995中5.10的规定执行。
4.3 pH值的测定
 按QB/T 2117-1995中5.4的规定执行。
4.4 净洗力的测定
   按QB/T 2117-1995中5.5的规定执行。
4.5 腐蚀性试验
    按QB/T 2117-1995中5.6的规定执行。
4.6 防锈性试验
    按QB/T 2117-1995中5.7的规定执行。


